25mm厚 38×38mm栅格. 跨度（mm）; 线性载荷（kg/m）; 推荐的最大承载（kg）; 极限承载（kg）. 149; 373; 745; 1118; 1490. 461; 0.362; 0.921; 1.861; 1639; 8201. 620; 0.991; 2.108; 3.962; 1037; 5185. 918; 2.896; 7.366; 14.884; 827; 4100. 1219; 6.864; 17.46; 35.282; 615; 3075. 25mm厚 38×38 mm栅格. 跨度（mm）; 均布载荷（kg/m2）; 推荐的最大承载（kg）; 极限承载（kg）. 488; 1220; 2440; 3660; 4880. 461; 0.226; 0.576; 1.163; 8588; 42975. 620; 0.407; 1.321; 2.489; 5434; 27172. 918; 1.803; 4.579; 9.296; 4294; 21488. 1219; 4.29; 10.91; 22.051; 3221; 16116. 38mm厚 38×38 mm栅格. 跨度（mm）; 线性载荷（kg/m）; 推荐的最大承载（kg）; 极限承载 （kg）. 149; 373; 745; 1118; 1490. 461; 0.182; 0.322; 0.547; 0.782; 1.007; 2557; 12780. 620; 0.432; 0.762; 1.295; 1.854; 2.388; 1918; 9585. 918; 1.114; 2.593; 5.068; 6.258; 1278; 6390. 1219; 2.642; 6.147; 12.014; 1012; 5056. 1380; 3.761; 8.752; 17.106; 712; 3558. 38mm厚 38×38 mm栅格. 跨度（mm）; 均布载荷（kg/m2）; 推荐的最大承载（kg）; 极限承载（kg）. 488; 1220; 2440; 3660; 4880. 461; 0.114; 0.201; 0.342; 0.489; 0.63; 13399; 66972. 620; 0.27; 0.483; 0.813; 1.168; 1.499; 10049; 50229. 918; 0.697; 1.621; 3.168; 3.911; 6699; 33486. 1219; 1.651; 3.842; 7.509; 5302; 26493. 1380; 2.351; 5.47; 10.69; 3731; 18643. 30mm厚 30×30mm栅格. 跨度（mm）; 线性载荷（kg/m）; 推荐的最大承载（kg）; 极限承载（kg）. 100; 250; 500; 750; 1000. 461; 0.21; 0.472; 0.959; 1.426; 1.896; 2944; 14718. 620; 0.635; 1.194; 2.134; 3.073; 4.013; 2201; 11001. 918; 1.676; 3.937; 7.671; 11.405; 15.164; 1472; 7359. 1219; 3.974; 9.332; 18.183; 27.033; 35.944; 1104; 5591. 1380; 5.658; 13.287; 25.889; 38.491; 51.178; 981; 4906. 30mm厚 30×30mm栅格. 跨度（mm）; 均布载荷（kg/㎡）; 推荐的最大承载（kg）; 极限承载（kg）. 488; 1220; 2440; 3660; 4880. 461; 0.131; 0.308; 0.599; 0.891; 1.185; 15429; 77127. 620; 0.397; 0.746; 1.334; 1.921; 2.508; 11532; 57646. 918; 1.048; 2.461; 4.794; 7.128; 9.477; 7714; 38564. 1219; 2.484; 5.833; 11.364; 16.896; 22.465; 5786; 28923. 1380; 3.536; 8.305; 16.181; 24.057; 31.986; 5143; 25709. 50mm厚 50×50 mm栅格. 跨度（mm）; 线性载荷（kg/m）; 推荐的最大承载（kg）; 极限承载（kg）. 100; 200; 500; 750; 1000. 461; 0.064; 0.133; 0.337; 0.508; 0.68; 4798; 23995. 620; 1.181; 0.359; 0.899; 1.346; 1.797; 3379; 16900. 918; 0.508; 1.067; 2.692; 4.064; 5.436; 2399; 11997. 1219; 1.448; 2.87; 7.188; 10.77; 14.376; 1690; 8450. 1380; 2.061; 4.087; 10.235; 15.334; 20.47; 1502; 7511. 50mm厚 50×50 mm栅格. 跨度（mm）; 均布载荷（kg/㎡）; 推荐的最大承载（kg）; 极限承载 （kg). 488; 976; 2440; 3660; 4880. 461; 0.04; 0.083; 0.21; 0.318; 0.425; 25142; 125740. 620; 0.113; 0.224; 0.562; 0.841; 1.123; 17709; 88558. 918; 0.318; 0.668; 1.683; 2.54; 3.397; 12571; 62870. 1219; 0.905; 1.794; 4.496; 6.731; 8.985; 8854; 44279. 1380; 1.288; 2.554; 6.397; 9.584; 12.794; 7870; 39359..