优质的原材料保证

1、树脂系统

| 树脂基体 | 型号 | 产品性能 | 适用场所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙烯基型 | Type V | 具有优异的耐腐蚀性能，可耐酸、碱、盐、溶剂或酸碱交替等恶劣的腐蚀环境，长期使用温度－ 50 ℃ ～ 110 ℃，其阻燃速率达到 ASTM E － 84 阻燃一级，火焰传播速率 ＜ 25 。 | 常用于酸、碱、溶剂等腐蚀严重的环境 |
| 高阻燃乙烯基型 | Type HV | 具有优异的耐腐蚀性能，可耐酸、碱、盐、溶剂或酸碱交替等恶劣的腐蚀环境，长期使用温度－ 50 ℃ ～ 110 ℃，其阻燃性能高于一般乙烯基型树脂格栅 ，其阻燃速率达到 ASTM E － 84 阻燃一级，火焰传播速率 ＜ 10 ，这类型的产品已通过 ABS 型式认可。 | 常用于有阻燃要求且有酸碱腐蚀的恶劣环境 |
| 间苯型树脂 | Type I | 具有优良的耐腐蚀性能，可耐中等浓度无机酸、碱、各种盐类等环境，长期使用温度－ 50 ℃ ～ 90 ℃，最高使用温度达 105 ℃，其阻燃速率达到 ASTM E － 84 阻燃一级，火焰传播速率 ＜ 25 ，这类型的产品已通过 ABS 型式认可。 | 常用于酸性腐蚀较强或碱性腐蚀一般的环境 |
| 食品级树脂 | Type F | 间苯型食品级树脂同间苯型树脂一样具有优良的耐腐蚀性能，长期使用温度－ 50 ℃ ～ 90 ℃，最高使用温度达 105 ℃ | 常用于肉制品及食品加工厂及自来水厂 |
| 邻苯型树脂 | Type O | 具有一般的耐腐蚀性能，可耐海水、弱酸及大气老化环境，长期使用温度－ 50 ℃ ～ 60 ℃，最高使用温度达 100 ℃，这是一种 >最 经济的树脂类型，虽然在所用树脂类型中其耐腐蚀性 能最弱，但与传统的钢格栅、铝格栅及木制格栅比较，其耐腐蚀性能还是优越的，其阻燃性达到 ASTM E － 84 阻燃一级，火焰传播速率 ＜ 25 | 常用于一般腐蚀的环境，用于海水腐蚀、弱酸腐蚀及大气老化环境 |
| 酚醛树脂 | Type P | 具有优异的耐酸性、耐溶剂性，能耐多种酸和有机溶剂，有优异的阻燃性能，氧指数 ＞ 80 ，具有极低的发烟率、低毒雾性能，减少了对生命的危险，高温性能好，长期使用温度可达 180 ℃，适用于狭小空间、地铁、海上平台等要求阻燃且低烟区域使用。根据ASTM E-84测试，火焰传播速率为5，烟密度为0。 | 用于高防火、低烟区域 |

2 、玻璃纤维（只用优质无碱粗纱）

| 玻璃成分 | 规格 | 性能 | 适用场所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无碱粗纱 | 2400 TEX或 4800TEX | 优良的浸透性能与树脂基体能牢固结合，使制品具有优良的力学性能及耐腐蚀性能 | 应用于强度要求高且耐腐蚀性场合 |

3、自产色糊/色浆（选用台湾进口色粉）
润霖牌玻璃钢格栅的鲜艳色彩是通过与树脂相容的色糊/色浆均匀调和到树脂中制作而成的，所以其颜色不会象油漆那样局限于表层，其内在的永不褪色的鲜艳色彩改变的不仅仅是您的工作环境，人性化的颜色选择还会使整个工厂视觉形象得到提升，同时还会提高工人的工作效率。